Technický list

Q8 Moto GT Cruiser 15W-50

Popis: Minerální 4-taktní motorový olej pro vysoce zatěžované motocykly.

Použití: Pro všechny typy 4-taktních vzduchem i vodou chlazených motorů.

Lze použít při silničním městském i dálničním.

Obzvlášť vhodný i pro bezolovnatý benzín.

Specifikace: ACEA A2

API SG

Přednosti: vysoce kvalitní celoroční motocyklový olej

prodlužuje životnost motoru i v náročných podmínkách

poskytuje spolehlivé mazání pro všechny pohyblivé části motoru

chrání motor proti opotřebení

předchází vzniku úsad a nečistot

slučitelný se všemi běžnými motocyklovými motorovými oleji

určený pro všechny motocykly pro každé roční období

může být použit pro mazání převodů

| Specifická data: | Metoda | 15W-50 |
| --- | --- | --- |
| Hustota, 15°C, [kg / m3] | D 1298 | 886 |
| Kin. viskozita, při 40 °C, mm2/s | D 445 | 140 |
| Kin. viskozita, při 100°C, mm2/s | D 445 | 19 |
| Viskozitní index | D 2270 | 154 |
| Bod vzplanutí, °C | D 93 | 180 |
| Bod tuhnutí, °C | D 97 | -30 |