Technický list

Q8 Moto SBK Racing 10W-50

Popis: Vysoce výkonný, plně syntetický motorový olej pro motocykly

s technologií slučitelnou se všemi systémy mokrých spojek

vyzkoušenou pro závodění.

Použití: Extrémně vysoký výkon pro 4-takty, plně syntetický motorový olej

pro motocykly za všech jezdeckých podmínek včetně terénních a

vytrvalostních (endura).

Doporučený pro nejnovější nároky na vysoké výkony více ventilových

motorů s katalyzátorem.

Specifikace: JASO MA

API SL

ACEA A3-02

Přednosti: - Vyšší výkon motoru v extrémních jezdeckých podmínkách

- Vynikající ochrana motoru po studeném startu

- Nabízí vysokou pevnost olejového filmu a tím omezuje opotřebování

motoru

- Plně syntetické celoroční motorové mazivo

- Poskytuje trvalý vysoký tlak oleje

- Předchází utváření sazí

- Nízká těkavost používaného syntetického základového oleje

poskytuje minimální - spotřebu oleje

- Dobrá ochrana proti rzi a korozi

- Přispívá ke zlepšení prostředí

- Mazivo je slučitelné s katalyzátorem

| Specifická data: | Metoda | 15W-50 |
| --- | --- | --- |
| Hustota, 15°C, [kg / m3] | D 4052 | 852 |
| Kin. viskozita, při 40 °C, mm2/s | D 445 | 131.4 |
| Kin. viskozita, při 100°C, mm2/s | D 445 | 18.8 |
| Viskozitní index | D 2270 | 162 |
| Bod vzplanutí, °C | D 93 | 204 |
| Bod tuhnutí, °C | D 97 | -36 |
| Limitní teplota čerpatelnosti °C | ID 3869 | -32.2 |