Technický list

Q8 Scooter City Bike Ultra

Popis: Plně syntetický, vysoce výkonný olej s nízkou kouřivostí

pro 2-taktní benzinové motory.

Použití: Pro vysoce zatěžované 2-taktní, vzduchem i vodou

Chlazené motory.Pro benzínové motory s předmícháním (premix)

nebo vstřikovacími systémy oleje.

Vhodný pro závodní motocykly, mopedy, skútry, sněžné skútry,

řetězové pily a další 2-taktní benzínové motory.

Nevhodný pro použití v závěsných motorech lodí.

Specifikace: API TC++

ISO-L-EGD

JASO FC, FD

TISI 1040

Malaguti

Přednosti: 100 % syntetický 2-taktní olej

-zajišťuje vynikající mazání ložisek a ochranu proti opotřebování

válce

-nízké kouření při startu motoru a při provozu

-chrání před zasednutím pístního kroužku

-zabraňuje blokování výfukového systému

-vynikající teplotní stabilita předchází vzniku usazenin

-zabraňuje vadnému zapalování a samozápalům

-dobrá ochrana proti rzi a korozi

-dobrá tekutost za nízkých teplot

-samomísitelný u systémů vstřikování i předmíchání oleje

| Specifická data: | Metoda | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Absolutní hustota, 15 °C, kg/m³ | D 1298 | 874 |
| Kin. viskozita, 40 °C, mm2/s | D 445 | 51.3 |
| Kin.viskozita, 100 °C, mm2/s | D 445 | 9.1 |
| Viskozitní index | D 2270 | 160 |
| Bod vzplanutí, °C | DIN 51376 | 90 |
| Bod tuhnutí, °C | DIN 51597 | -39 |
| Sulfátový popel, % hmotnosti | D 874 | 0.1 |