Technický list

Q8 Scooter Class 10W-40

Popis: Částečně syntetický 4-taktní motorový olej pro skútry a motocykly

s náročným, každodenním použitím.

Použití: Pro všechny typy vzduchem a vodou chlazených 4-taktních motorů.

Lze použít při silničním městském, dálničním i terénním provozu.

Vhodný i pro bezolovnatý benzín.

Specifikace: API SJ

ACEA A3

JASO MA

Přednosti: vysoce kvalitní celoroční motorový olej

vynikající mazání pro všechny skútrové 4-taktní motory

chrání motor před opotřebením

stabilní viskozita

vysoká termická a oxidační stabilita

mísitelný se všemi běžnými motocyklovými motorovými oleji

určený pro všechny motocykly pro každé roční období

může být použit pro mazání převodů

prodlužuje životnost motoru

| Specifická data: | Metoda | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Absolutní hustota, 15 °C, kg/m³ | D 1298 | 872 |
| Kin. viskozita, 40 °C, mm2/s | D 445 | 102 |
| Kin.viskozita, 100 °C, mm2/s | D 445 | 15 |
| Viskozitní index | D 2270 | 154 |
| Bod vzplanutí, °C | D 93 | 201 |
| Bod tuhnutí, °C | D 97 | -30 |